WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Z uwagi na olbrzymie zniszczenia obiektu w pierwszej kolejności, przed demontażem, proponuje się wykonać dokładną inwentaryzację fotograficzną istniejącego stanu obiektu, zniszczyć chemicznie mchy i zielenice oraz wzmocnić wstępnie bardzo osłabioną strukturę kamienia przy pomocy roztworu hydrofilnej żywicy krzemoorganicznej. Celem tego zabiegu jest maksymalne zachowanie pozostałości rzeźbiarskich przedstawień. Następnie obiekt zostanie zdemontowany i przewieziony na czas dalszych zabiegów do pracowni konserwatorskiej. Poszczególne elementy kamienne zostaną odczyszczone z wszelkich nawarstwień, poddane zabiegowi odsalania i powtórnie wzmocnione strukturalnie. Wszelkie odparzenia formy rzeźbiarskiej zostaną podklejone . Ubytki formy architektonicznej proponuje się w pełni zrekonstruować, zarówno przy pomocy fleków jak i zapraw konserwatorskich.

Przewiduje się rekonstrukcję przedstawień rzeźbiarskich w zakresie w jakim pozwolą na to materiały archiwalne bądź analogiczne przedstawienia zachowane na podobnych figurach tego autora (w Borzęcinie, Wojniczu, Bochni). Zabiegom konserwatorsko - rekonstrukcyjnym poddane zostaną również metalowe elementy figury w postaci daszka i płotka. W miejscu posadowienia figury wykonany zostanie nowy fundament betonowy sięgający do głębokości przemarzania gruntu, tj. 120 cm w głąb ziemi.

OPIS OBIEKTU

Figura Marii Panny Wniebowziętej w Łękach, usytuowana na parceli S. Halika, powstała prawdopodobnie około 1870 roku . Według miejscowej tradycji figurę tę ufundowała rodzina Lamryków, zlecając jej wykonanie prawdopodobnie rzeźbiarzowi z Borzęcina, Janowi Adeatusowi Martyńskiemu. Niestety brak sygnatury wykonawcy. Podobne, bliźniacze niemal figury jego autorstwa, z wieńczącą grupą Wniebowzięcia Marii Panny, znajdują się m.in. przed jego domem rodzinnym w Borzęcinie, w Wojniczu i w Bochni. W literaturze tematu autorzy zgodnie podkreślają wpływy wzorów barokowych w rzeźbach Martyńskiego.

Figura Marii Panny Wniebowziętej w Łękach wykonana została w całości z żółtawego piaskowca karpackiego, średnioziarnistego, z przeżyleniami żelazistymi. Do jej wykonania użyto ośmiu bloków kamiennych, które opracowano rzeźbiarsko przy pomocy tradycyjnych dłut kamieniarskich. Na wysokiej podbudowie utworzonej przez dwa stopnie i prostopadłościenny cokół ustawiono dwukondygnacyjny postument zwieńczony posągiem Marii Panny Wniebowziętej. Elementami pośrednimi, zamykającymi poszczególne kondygnacje bogato zdobionego niegdyś postumentu są równie bogate w formie głowice - dolna- profilowana z motywem kwiatowym a górna -ozdobiona obłokami i główkami aniołków. Dolną część postumentu, w formie stojącego prostopadłościanu, ozdobiono reliefową grupą apostołów i puttami. Natomiast górną, o kształcie kolumny lekko wklęsłej w talii, pokryto prawdopodobnie, jak analogiczną w Wojniczu, kłębiastymi chmurami i uskrzydlonymi aniołkami. Figurę Marii Panny Wniebowziętej ukazano w postawie stojącej, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Bogato drapowane szaty sukni ozdobione z przodu wstęgami. Na głowie chusta. U stóp M.P. główki aniołków. Tył postaci ozdobiony obłokami. Po bokach postacie fundatorów. Tył postaci ozdobiony obłokami. Posąg M.P. osłonięty blaszanym daszkiem. Wokół cokołu figury metalowy płotek.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Licząca ok. 140 lat figura Marii Panny Wniebowziętej w Łękach dotrwała do chwili obecnej, jednakże w stanie katastrofalnym. Jest bardzo zaniedbana, zabrudzona, porośnięta mchami, przechylona w lewą stronę i zagłębiona w ziemi do wysokości dolnego stopnia. Posiada duże ubytki formy architektonicznej w poszczególnych blokach kamiennych oraz conajmniej 60 % ubytki formy rzeźbiarskiej na ich powierzchni. Kamień, z którego wykonano obiekt uległ daleko idącej destrukcji. Jest osłabiony strukturalnie i osypany miejscowo nawet do głębokości kilkunastu centymetrów. Bardzo duże ubytki tego typu widać w narożnikach dolnych stopni oraz głowic wieńczących poszczególne kondygnacje postumentu, przy czym zniszczenia górnej głowicy zostały spotęgowane poprzez destrukcyjne oddziaływanie zamontowanych w jej narożnikach korodujących elementów żelaznego daszka. Największe zniszczenia pod względem estetycznym, widać w partii dwukondygnacyjnego postumentu, gdzie co najmniej w 90 % osypała się dekoracja w postaci obłoków zdobiąca jego górny człon oraz conajmniej w 50 % uległa zniszczeniu dekoracja ścian dolnego członu postumentu, przedstawiająca grupy apostołów. Zachowane fragmenty przedstawień rzeźbiarskich są w dużej mierze wyoblone w formie, spękane i odparzone od rdzenia. Duże zniszczenia w postaci osypania formy widać również w dolnej części posągu M.P. zarówno z przodu jak i z tyłu postaci. Na pozostałej części postaci zauważono ponadto wiele spękań i rozwarstwień powierzchniowych. Skorodowany i niekompletny daszek stracił zaczepienie w zdestruowanym kapitelu i obecnie wspiera się na posągu M.P. Żeliwny płotek jest mocno skorodowany, pogięty i posiada liczne ubytki w formie.

POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE

- Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu obiektu przed pracami konserwatorskimi.

- Wstępne oczyszczenie obiektu z luźnych zabrudzeń pędzlami na sucho.

- Zniszczenie mchów i porostów / in situ/ przy pomocy fungicydu Alkutex BFA, firmy Remmers.

- Podklejenie zaprawą konserwatorską odparzonych i luźno wiszących fragmentów dekoracji rzeźbiarskich.

- Wstępne wzmocnienie osłabionej struktury kamienia poprzez nasączenie go roztworem hydrofilnej żywicy krzemoorganicznej, KSE 300, firmy Remmers.

- Demontaż metalowego daszka i płotka.

- Zabezpieczenie najbardziej zniszczonych elementów obiektu folią.

- Demontaż / przy pomocy dźwigu/ poszczególnych elementów kamiennej figury i przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej.

- Oczyszczenie poszczególnych elementów z resztek zaprawy spoinującej.

- Umycie obiektu wodą pod niewielkim ciśnieniem, z dodatkiem 1% detergentu.

- Doczyszczenie powierzchni kamiennych z fałszywej patyny przy pomocy Fasadenreiniger-Paste, firmy Remmers i dokładne spłukanie ich wodą.

- Powtórne wzmocnienie struktury kamienia przy pomocy KSE 300, w razie konieczności ponowienie zabiegu.

- 0dsolenie kamienia metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska.

- Sklejenie wszelkich pęknięć i odłamanych fragmentów obiektu przy pomocy żywicy epoksydowej.

- Kwerenda archiwalna i poszukiwanie analogii do rekonstrukcji dekoracji rzeźbiarskich.

- Wklejenie nierdzewnych trzpieni i pajączków w miejscach ubytków.

- Uzupełnienie większych-ubytków formy architektonicznej przy pomocy fleków z piaskowca o podobnej strukturze i kolorystyce.

- Uzupełnienie pozostałych ubytków tradycyjnymi zaprawami konserwatorskimi, firmy Remmers. Dekoracje rzeźbiarskie zostaną zrekonstruowane w takim zakresie na jaki pozwolą materiały archiwalne, bądź analogie do innych obiektów tego typu.

- Wykonanie betonowego fundamentu w miejscu posadowienia figury dostosowanego wysokością do obecnego poziomu użytkowego. Podstawa fundamentu poniżej poziomu przemarzania gruntu.

- Konserwacja poszczególnych przęseł metalowego płotka poprzez odrdzewienie, wyprostowanie, rekonstrukcję brakujących elementów, pomalowanie minią i dwukrotne pomalowanie czarną, matową farbą chlorokauczukową.

- Rekonstrukcja daszka w materiale nierdzewnym i pomalowanie go czarną, matową farbą chlorokauczukową.

- Montaż figury na nowym fundamencie betonowym, po uprzednim zaizolowaniu go papą. Poszczególne elementy figury będą zamocowane na nierdzewnych trzpieniach i osadzone na zaprawie konserwatorskiej.

- Hydrofobizacja obiektu roztworem żywicy krzemoorganicznej Funcosil SNL, firmy Remmers, celem zabezpieczenia kamienia przed nasiąkaniem wodą opadową.

- Scalenie kolorystyczne uzupełnień pigmentami ziemnymi w roztworze w/w żywicy.

- Zamontowanie daszka i płotka. 26. Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych prac.